# LAUREX RUSSIA

телефон: 2279487

м.тел. 8 (926) 1812642

м.тел. 8 (903) 7794449

EMail: info@laurex.ru

Сайт: http://www.laurex.ru

ТЕХНИЧЕСКАЯ КАРТА ПРОДУКТА

ЭМАЛЬ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ (EMALIA ANTYKOROZYJNA)

непосредственно на ржавчину

Назначение:

Антикоррозийная эмаль предназначена для покраски предметов из стали и чугуна а также конструкционных стальных элементов, без необходимости предварительного применения грунтовочных красок. Рекомендована как для внутренней, так и наружной покраски.

Особенности:

- без грунтовки

- проста в применении

- идеальная адгезия с основой

- долговечный красочный эффект

Цвет		8 готовых цветов (молотковый, металлический эффект)

6 готовых цветов (глянцевая)

Степень блеска				металлик, глянцевая, молотковый эффект

Вязкость по Брукфилду, 20±2ºC, [mPas]	500 ÷ 5000

Плотность, 20±0,5ºC, [г/см³]			0,910 ÷1,210

Количество слоев				2-3

Время высыхания слоя, 23±2ºC (ст.6), [ч]	24

Cледующий слой, [ч]				через 1-2 или 24

Способ нанесения				кисть, валик или краскопульт

Расход на один слой		до 9 м²/л

Разбавитель		растворитель для фталевых изделий общего назначения

Способ применения

- Подготовка поверхности

  - Стальное и чугунное основание тщательно очистить от масел, смазок, пыли, отстающей ржавчины и старой шелушащейся краски при помощи проволочной щетки, наждачной бумаги или механических инструментов.

  - При обновлении покраски, старое покрытие прошлифовать наждачной бумагой и обесрылить. Потрескавшиеся и шелушащиеся покрытия перед покраской удалить.

- Покраска

  - Перед покраской продукт тщательно размешать.

  - В случае необходимости разбавить растворителем для фталевых изделий общего назначения в кол-ве макс. 3% объема.

  - Красить кистью, валиком или краскопультом.

  - С целью получения долговечной антикоррозийной защиты рекомендуется нанесение 2-3 слоев. Следующие слои можно наносить между 1-2 часа по нанесению предыдущего слоя или по истечении 24 ч.

- Дополнительные информации

  - Покраску проводить в темп. от +10 до +25ºС.

  - После покраски инструменты вымыть растворителем для фталевых изделий общего назначения.

- Техника безопасности

- Легковоспламеняющееся вещество.

- Хранить от детей.

- Не сливать в канализацию.

- В случае проглатывания немедленно обратиться к врачу и показать упаковку или этикетку.

- Использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

- Хранить в плотно закрытом контейнере, вдали от источников огня и тепла.

- Во время малярных работ и после их окончания необходимо проветривать помещения до исчезновения запаха.

- Следуйте инструкции на упаковке.

- Подробная информация находится в Карте Характеристики.

Стандарт: 		ZN-PPGDP-005

Сертификаты: 	Сертификат Государственного Института Гигиены

Код PKWiU:		24.30.12-29.00

Срок годности:	36 месяцев с даты изготовления

Предел содержания ЛОС по Директиве 2004/42/WE для данного продукта (кат. A/i/FR): 600 г/л (2007г.), 500 г/л (2010г.). Продукт содержит макс. 500 г/л.

Фасовка		0,25 л, 0,8 л.